Сравнительная оценка применения

стальной арматуры класса А-500С

и стеклопластиковой арматуры АКП-СП

в плитных фундаментах для малоэтажной застройки.

Общие данные

Ведомость чертежей

| № Листа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные (на 8-ми листах) |  |
| 2 | План дома |  |
| 3 | Армирование плиты фундамента. Арматура А-500С. Плита 300 мм. |  |
| 4 | Армирование фундаментной плиты. Арматура АКП-СП. Плита 300 мм. |  |
| 5 | Армирование плиты фундамента. Арматура АКП-СП. Плита 200 мм. |  |

1. Исходные данные

- Принимаем расчетное сопротивление грунта R0 = 1.5кг / см²

- Размеры здания в плане 10х10 м с шагом поперечных стен не более 5 метров

- Здание 2-х этажное. Перекрытие – монолитный железобетон t=180. Кровля – деревянные стропила. Наружные стены – кирпичная кладка 250 мм и штукатурка по утеплителю

- Высота этажа 3м.

- Фундамент – плитного типа, мелкого заложения

2. Задачи:

- Расчет фундаментной плиты с использованием стальной арматуры класса А-500С

- Расчет фундаментной плиты с использованием стеклопластиковой арматуры АКП-СП

- Сравнительные выводы расхода и цены для обоих видов арматуры.

| № п.п. | Конструкция | Формула подсчета | Нагрузки кг/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив | Коэффициент перегрузки | Расчет нагрузки |
|  | 1-й этаж |  |  |  |  |
| 1 | Фундаментная плита | q = 0.3м * 2.7т / м³ = 0.81т / м² * | 810 | 1,1 | 900 |
| 2 | Ц.-п. стяжка(30) | q = 0.03м * 1.8т / м³ = 0.054т / м² | 54 | 1,1 | 60 |
| 3 | Керамическая плитка |  | 27 | 1,1 | 30 |
| 4 | Полезная нагрузка | СНиП 2.01.07-85* | 150 | 1,3 | 200 |
|  | Итого |  |  |  | 1190 |

|  | 2-й этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита перекрытия | q = 0.3м * 2.7т / м³ = 0.81т / м² * | 486 | 1,1 | 535 |
| 2 | Ц.-п. стяжка(30) | q = 0.03м * 1.8т / м³ = 0.054т / м² | 54 | 1,1 | 60 |
| 3 | Керамическая плитка |  | 27 | 1,1 | 30 |
| 4 | Вес перегородок | СНиП 2.01.07-85* | 50 | 1,3 | 65 |
| 5 | Полезная нагрузка | СНиП 2.01.07-85* | 150 | 1,3 | 200 |
|  | Итого |  |  |  | 890 |

|  | кровля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снеговая нагрузка | СНиП 2.01.07-85* |  |  | 180 |
| 2 | Конструкция кровли |  | 200 | 1,1 | 220 |
|  | Итого |  |  |  | 400 |

Нагрузка от стен:

- кирпичная кладка 250 мм при высоте кладки 7 м

(ƴ кл =1.3тн / м³)

q = 0.25м * 1.3т / м³  * 7м * 1.1 = 2.5т / м

- утеплитель 200 мм при высоте стены 7 м

(ƴ ут =0.2тн / м³)

q = 0.2м * 0.2т / м³ * 7м * 1.1 = 0.31т / м

- штукатурка 50 мм при высоте стены 7 м

(ƴ шт =1.4тн / м³)

q = 0.05м * 1.4т / м³  * 7м * 1.1 = 0.54т / м

Вес от наружных стен составляет: q = 2.5т / м + 0.31т / м + 0.54т / м = 3.35тн / м

Вес здания при общей площади S = 10м * 10м = 100м² , при общей длине внутренних несущих стен

l = 10м + 10м = 20м и при общей длине наружных стен lнар = (10м + 10м) *2 = 40м

составляет:

P =100м²  *(0.89тн / м² + 0.4тн / м² ) + 20м * 2.5тн / м + 40м * 3.35тн / м = 313тн

Расчетная нагрузка на основание здания

p0 = 313тн /100м² = 3.13тн / м² = 0.313кг / см²

- При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

- При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется заново.

- При выборе в качестве несущих конструкций – колонн вместо стен, фундаментную плиту необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.

4. Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры класса А-500С при толщине плиты 300 мм

- Толщину фундаментной плиты назначаем – 300 мм исходя из условия обеспечения толщины защитного слоя (расстояние от поверхности apматуры до соответствующей грани конструкций) стальной арматуры не менее 40 мм при наличии бетонной подготовки.

- Расчетное сопротивление растяжению арматуры класса А-500С

Rb = 4 500кг/см²

- Расчет плиты производим как многопролетной балки без защемления концов с учетом давления под фундаментной плитой 3.13тн/м, которое и будет нагрузкой на плиту, а стены – опорами.

Эпюра М

- Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max  = 5,5 тн* м

- Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max  = - 9,8 тн* м

5. Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из

стеклопластика при толщине плиты 300 мм

- Толщину фундаментной плиты назначаем аналогичную – 300 мм.

- Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b =12 000кг/см²

- Нагрузки принимаем те же – 3.13 тн/м²

- Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max  = 5,5 тн* м

- Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max  = - 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент  A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ø8 AКП-СП с шагом 200 (As=2.51см²)

Дополнительно вводим арматуру Ø8 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

5.02см² >3.44 см², следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø8 АКП-СП с шагом 200 (As=2.51см²)

6. Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из

стеклопластика при толщине плиты 200 мм

- При армировании фундаментной плиты арматурой из стеклопластика можно уменьшить величину защитного слоя, т.к. арматура не подвержена коррозии и имеет лучшие характеристики по расчетному сопротивлению на растяжение.

- Толщину фундаментной плиты назначаем – 200 мм.

- Величина защитного слоя 30 мм.

- Рабочая зона сечения - R АКП-СП b = 12 000кг/см²

- Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b = 12 000кг/см²

- Нагрузки принимаем те же – 3.13 тн/м²

- Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max  = 5,5 тн* м

- Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max  = - 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент  A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ø10 AКП-СП с шагом 200 (As=3.93см²)

Дополнительно вводим арматуру Ø10 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

7.86см² >5.7 см², следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент  A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø10 ACП с шагом 200 (As=3.93см²)

7. ВЫВОДЫ

- Для выбранного 2-х этажного здания, в фундаментной плите толщиной 300 мм принята арматура Ø12 А - 500С с шагом 200 в обоих направлениях в верхней и нижней зонах с местным усилением под стенами в нижней зоне.

- При той же толщине плиты стеклопластиковая арматура должна быть не менее Ø8 АКП-СП.

Таблица сравнения расхода и стоимости арматуры при толщине плиты 300 мм

| № | Класс арматуры | Диаметр | Кол-во, кг | Стоимость за 1 тонну арм, руб. | Стоимость арм, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-500С | 8 | 74 | 27 400,00 | 86 957,00 |
|  |  | 12 | 3254 | 26 100,00 |  |
| 2 | АКП-СП | 8 | 184 | 181 250,00 | 33 350,00 |

- Затраты на стеклопластиковую арматуру при одинаковой толщине фундаментной плиты в 3 раза меньше, чем на стальную

- В связи с тем, что антикоррозийная стойкость стеклопластиковой арматуры несравнимо выше стальной, может быть уменьшен защитный слой бетона и, соответственно, толщина плиты. При толщине плиты 200 мм применяется стеклопластиковая арматура - Ø10 АКП-СП с шагом 200 в обоих направлениях в нижней и верхней зонах армирования с местным усилением под стенами.

Таблица сравнения общей стоимости материалов

на фундаментную плиту при толщине плиты 300 и 200 мм

| № | Толщина плиты, мм | V бетона, куб.м. | Стоимость за 1 куб.м., руб. | Класс арматуры | Диаметр | Кол-во, кг | Стоимость за 1 тонну арм, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 30 | 2750 | А-500С | 8 | 74 | 27 400,00 | 169 457,00 |
|  |  |  |  |  | 12 | 3254 | 26 100,00 |  |
| 2 | 300 | 30 | 2750 | АКП-СП | 8 | 184 | 181 250,00 | 115 850,00 |
| 3 | 200 | 20 | 2750 | АКП-СП | 8 | 10 | 181 250,00 | 104629,61 |
|  |  |  |  |  | 10 | 274 | 174 515,00 |  |

- Из таблицы видно, что при использовании арматуры из стеклопластика и уменьшении толщины плиты до 200 мм общая стоимость материалов будет минимальной из рассмотренных вариантов.

- При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

- При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется заново.

- При выборе в качестве несущих конструкций – колонн (вместо стен), фундаментную плиту необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.

- Расчет фундаментной плиты произведен только на прочность.

- Расчет произведен исходя из цен на стеклопластиковую арматуру, действительных на дату 12.01.2013

- Обращаем внимание, что при расчете надземных конструкций необходимо обязательно производить расчет по деформациям, т.к. модуль упругости арматуры АКП-СП в 4 раза ниже модуля упругости стальной арматуры.